|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PPF%**  **pressure**  **speed** | 85 2.0 5.0 | 85 2.0 7.5 | 85 2.0 10.0 | 85 2.0 15.0 | 85  2.5  5.0 | 85  2.5  7.5 | 85  2.5  10.0 | 85  2.5  15.0 | 85  2.5  20.0 | 85  3.0  5.0 | 85  3.0  7.5 | 85  3.0  10.0 | 90  2.5  5.0 | 90  3.0  5.0 | 90  3.0  7.5 | 90  4.0  5.0 | **avg** |
| full  dataset | 0.98 | 0.99 | 0.82 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.63 | 0.74 | 0.93 | 0.92 | 0.97 | 0.27 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | **0.75** |
| fixed  spacing | 0.98 | 1.00 | 0.85 | 0.88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.55 | 0.53 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | **0.90** |

**TableX.** RFr models were trained and accuracies are reported across all leave-one-out configurations along with the average. The models were trained on a full dataset and on a dataset with fixed spacing (1.2mm).